| ## Coloray Pearls: Flash gold ZT5001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Assay | ## Spec. Values | ## Test Method |
| ## Mica | ## 61.0-83.0% | ## CRTM-51 |
| ## TiO2 | ## 13.0-25.0% | ## CRTM-48 |
| ## Fe2O3 | ## 4.0-14.0% | CRTM-48 |
| ## Particle Size | ## 10-125µm | ## CRTM-42 |
| ## PH Value | ## 4-11 | ## CRTM-45 |
| ##### Density: | ## 2.6-3.3/cm3 | ## CRTM-47 |
| ## Oil absorption | 65-100g/100g | ## CRTM-46 |
| ## Mica:C.I.No:77019 ; TiO2:C.I.No:77891 |  |  |