Cosray Colored Coloron 89IG2-X

INCI Name:  Calcium Aluminum Borosilicate, Titanium Dioxide, Tin Oxide, Silica,  Blue 1 Al Lake ,Yellow 5 Al  Lake

Chemical Composition:                                                                                                      Test method

Calcium Aluminum Borosilicate          38.0-54.0%                                                      CLRTM -51

TiO2                                                                12.0-16.0%                                                     CLRTM -48

SnO2                                                              ≤1.0%                                                            CLRTM -48

SiO2                                                              23.0-28.0%                                                  CLRTM -48

FD＆C Yellow 5 Al Lake                             6.0-9.0%                                                         CLRTM -48

FD＆C Blue 1 Al Lake                                5.0-8.0%                                                         CLRTM -48

Appearance:                                         Green Red-Grass Green                                        CLRTM -52

Odor:                                                            Odorless                                                          CLRTM-53

Particle Size:                                             10-125um                                                           CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):       4.0-9.0                                                            CLRTM -45

Oil Absorption:                                           50-90g/100g                                                    CLRTM -46

Density                                                         2.3-2.8 g/cm3                                                   CLRTM -47

Microbiology:                                             <100 cfu/g                                                       CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                     CLRTM -55

As                                                               <3ppm

Pb                                                               <10ppm

Hg                                                              <1ppm

Cd                                                              <5ppm

Cr                                                              <100ppm

Ni                                                              <200ppm