产品名称：银白系列ZT1008

外观描述：银白细缎的白色粉末.

组成与成分

化学名称          %             化学文摘登记号            编号

云母              52-56              12001-26-2                 77019

二氧化钛            44-48              13463-67-7                 77891

D50

粒径分布：80%的范围集中在(﹤10)µm.         (通过马尔文3000检测)

5.0±1.0

视觉和色度评价：            符合                      KCPP

pH值(10%水悬液)：          7.0-11.0                  GB 1717

105℃挥发物：               ﹤0.5%                    GB 5211.3

吸油值：                    70-90g/100g               GB 5211.15

松散密度：                  15-30g/100cm3                           GB/T 23771

密度：                      2.8-3.4 g / cm3