Cosray Ray3D

MG5100-SF

INCI Name:   Mica, Titanium Dioxide,Tin Dioxide, Black Iron Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Mica                                                                    51.0-61.0%                                          CLRTM -51

TiO2 (Rutile)                                                       19.0-29.0%                                          CLRTM -48

Fe3O4                                                                                                15.0-25.0%                                         CLRTM -48

SnO2                                                                     ≤1.0%                                               CLRTM -48

Odor:                                                                 Odorless                                                CLRTM -53

Particle Size:                                                      10-60μm                                              CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):              4.0-11.0                                               CLRTM-45

Oil Absorption:                                                 50.0-95.0g/100g                                   CLRTM -46

Density                                                                   2.6-3.4g/cm3                                           CLRTM -47

Microbiology:                                                  <100 cfu/g                                             CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                      <1ppm

Sb                                                                       <2ppm

Cd                                                                      <5ppm

Zn                                                                      <100ppm

Ba                                                                      <50ppm

Cr                                                                       <100ppm

Cu                                                                      <50ppm

Ni                                                                       <200ppm