Cosray Crystal Ruby

(Code: 64208RC)

INCI Name:                       Synthetic fluorphlogopite, Titanium Dioxide, Carmine, Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Synthetic Mica                                           42.0-58.0%                                                  CLRTM-51

TiO2（Rutile）                                            40.0-49.0%                                                  CLRTM -48

Carmine                                                      2.0-8.0%                                                      CLRTM-48

SnO2                                                              ≤1.0%                                                     CLRTM -48

Appearance:                                           Red Pink Powder                                          CLRTM -52

Odor:                                                             Odorless                                                 CLRTM -53

Particle Size:                                                10-60μm                                                  CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):      4.0-11.0                                                     CLRTM-45

Oil Absorption:                                      50.0-75.0g/100g                                            CLRTM -46

Density                                                         2.9-3.6g/cm3                                                   CLRTM -47

Microbiology:                                            <100 cfu/g                                                   CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                     <1ppm

Sb                                                                      <2ppm

Cd                                                                     <1ppm

Zn                                                                     <50ppm