Cosray Diamond Glitter Red

(Code: 8292C)

INCI Name:                        Calcium AluminumBorosilicate, Titanium Dioxide,Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Calcium Aluminum Borosilicate                   82.0-92.0 %                                             CLRTM-51

TiO2 (Rutile)                                                   8.0-18.0 %                                               CLRTM -48

SnO2                                                                  ≤0.6%                                                  CLRTM -48

Appearance:                                          Interference Glitter Red                                 CLRTM -52

Odor:                                                                Odorless                                                CLRTM -52

Particle Size:                                                   40-300μm                                               CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):           4.0-11.0                                                 CLRTM -45

Oil Absorption:                                             50-115 g/100g                                          CLRTM -46

Density                                                             2.1-3.1g/cm3                                                CLRTM -47

Microbiology:                                                <100 cfu/g                                               CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                     <1ppm

Sb                                                                      <2ppm

Cd                                                                     <1ppm

Zn                                                                     <50ppm