Cosray Diamond Glitter Gold

(Code: 8291C)

INCI Name:                                Calcium Aluminum Borosilicate, Titanium Dioxide,Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                              Test method

Calcium Aluminum Borosilicate                84.0-94.0%                                              CLRTM-51

TiO2 (Rutile)                                                6.0-16.0 %                                               CLRTM -48

SnO2                                                            ≤0.6%                                                     CLRTM -48

Appearance:                                               Interference Glitter Gold                        CLRTM -52

Odor:                                                          Odorless                                                    CLRTM -52

Particle Size:                                              40-300μm                                                 CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):     4.0-11.0                                                    CLRTM -45

Oil Absorption:                                          50-115g/100g                                           CLRTM -46

Density                                                           2.1-3.1g/cm3                                                CLRTM -47

Microbiology:                                             <100 cfu/g                                               CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                     <1ppm

Sb                                                                      <2ppm

Cd                                                                     <1ppm

Zn                                                                     <50ppm