Cosray Diamond Ultra Sparkle

(Code: 8101C)

INCI Name:                                   calcium Aluminum borosilicate, Titanium Dioxide,Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Calcium Aluminum Borosilicate                  90-96.0%                                               CLRTM-51

TiO2                                                                4.0-10.0%                                                 CLRTM -48

Appearance:                                                   Sparkle white                                           CLRTM 52

Odor:                                                                Odorless                                                 CLRTM -52

Particle Size:                                                   40-300μm                                                CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):           4.0-11.0                                                  CLRTM -45

Oil Absorption:                                              45-65 g/100g                                            CLRTM -46

Density                                                             2.3-2.9 g/cm3                                                CLRTM -47

Microbiology:                                                <100 cfu/g                                                CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                     <1ppm

Sb                                                                      <2ppm

Cd                                                                     <1ppm

Zn                                                                     <50ppm