Cosray Glitter White

(Code: 1004C)

INCI Name:                                           Mica, Titanium Dioxide

Chemical Composition:                                                                                                       Test method

Mica                                                          76.0-86.0%                                                           CLRTM -51

TiO2 (Rutile)                                             14.0-24.0%                                                          CLRTM -48

Appearance:                                             Silver white                                                          CLRTM -52

Odor:                                                         Odorless                                                              CLRTM-53

Particle Size:                                             10-95μm                                                              CLRTM -42

Median size(D50):                                    30-60μm

pH-Value(10% Aqueous Suspension):    4.0-11.0                                                              CLRTM -45

Oil Absorption:                                        60.0-105.0g/100g                                               CLRTM -46

Density                                                      2.6-3.2g/cm3                                                       CLRTM -47

Microbiology:                                          <100 cfu/g                                                           CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                      CLRTM -55

As                                                                <3ppm

Pb                                                               <10ppm

Hg                                                               <1ppm

Sb                                                                <2ppm

Cd                                                               <1ppm

Zn                                                              <50ppm